France ALU FILM

ZI

60730 SAINTE GENEVIEVE

TEL : 03.44.08.60.82 / 03.44.08.95.64

FAX : 03.4.08.60.83

Email : francealufilm@wanadoo.fr

FICHE TECHNIQUE

SAC POUBELLE 130 L NOIR STANDARD

REF : SP 130 L STD

CARACTERITIQUES GENERALES

Matiere : Polyéthylène recyclé PE BASSE DENSITE

Couleur : Noir ou gris

Dimensions :   Largeur 	820 mm				Tolérance 	-2,5%

Longueur        115 mm				Tolérance 	-2,5%

Epaisseur	45 µ					Tolérance 	5%

CARACTERISTIQUES MECANIQUES

Valeurs		Unités			Normes

Sens Extrusion :	Allongement		200 /300		   %			NFT 54 102

Resistance à la rupture		     20			N /mm2

Sens travers		Allongement		400/500		    %			NFT54	102

Resistance à la rupture		     17			N/mm2

Resistance à l’impact		   97			    g			NFT54  109

Opacité		   >60			    %		            NF  EN 13592

Charges Maximales utilisables		     15			    kg